|  |  |  |  | ООО «Акустикмаш», Ул. Интернациональная 3, 224142, г. Ляховичи, Брестская обл., РБ. Тел. +375 33 3030598 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметик полиуретановый «РемБилд № 1» ТУ BY 290871178.005-2021 |  |  |  |  |
| Материал является композицией, состоящей из двух частей: компонент А (тиксотропная паста от белого до серого цвета (в соответствии с требованием заказчика)) и компонента Б (вязкая прозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета), после смешивания компонентов А и Б происходит полимеризация герметика. |  |  |  |  |
| Описание продукции: Высококачественный двухкомпонентный полиуретановый герметик «РемБилд № 1» предназначен для герметизации межпанельных стыков, щелей, трещин при строительстве и ремонте всех типов зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения. После смешивания компонентов герметик отверждается в результате химической реакции. Скорость отверждения увеличивается с ростом температуры. После отверждения герметик обладает отличной адгезией к основным строительным материалам. Обладает широким диапазоном рабочих температур (от -60°С до +70°С), высокой эластичностью. Может быть окрашен акриловыми фасадными красками. |  |  |  |  |
| Область применения: герметизация стыков вертикальных и наклонных строительных конструкций; герметизация деформационных швов с максимальной деформацией ±30%; герметизация монолитных и сборных железобетонных конструкций. |  |  |  |  |
| Основные физико-механические характеристики: |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Единицы измерения | Значение | Метод испытаний |
| Внешний вид |  | Однородная тиксотропная масса, без инородных включений |  | Визуально |
| Цвет |  | От белого до серого (По согласованию с заказчиком) |  | Визуально |
| Плотность |  | г/см3 | 1,500-1,650 | ТУ BY 290871178.005-2021 |
| Относительное удлинение в момент разрыва, не менее |  | % | 300 | ГОСТ 21751 |
| Условная прочность в момент разрыва, не менее |  | МПа | 0,3 | ГОСТ 21751 |
| Остаточная деформация после разрыва, не более |  | % | 60 | ГОСТ 21751 |
| Хранение: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°С до +30°С. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев. |  |  |  |  |
| Транспортировка: Герметики транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов. При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении должна быть исключена возможность механических повреждений тары с герметиком. |  |  |  |  |

Особенности при нанесении двухкомпонентного полиуретанового герметика

Отверждение двухкомпонентного полиуретанового герметика РемБилд №1 происходит за счёт взаимодействия высокореакционноспособного полиуретанового преполимера с входящими в состав герметика сшивающими агентами в присутствии катализатора, а также влагой воздуха. Скорость отверждения зависит от температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха. В солнечную погоду при температуре воздуха +23...+25ºС и относительной влажности 50 % (оптимальные условия) отверждение герметика происходит в течении 18 – 24 часов, при этом жизнеспособность не менее 5 часов. При температуре окружающей среды выше +30ºС (температура поверхностей конструкций при прямом попадании солнечных лучей, как правило, +40ºС и выше) и высокой влажности воздуха, резко повышается скорость отверждения герметика, а также взаимодействия полиуретанового преполимера с влагой. При этом может произойти вспучивание (вспенивание) герметика, могут образоваться пузыри, а в местах с тонким слоем герметика – появится трещины. Поэтому завод-производитель не рекомендует проводить работы при температуре выше +35ºС. При необходимости проведения работ по герметизации при высокой температуре рекомендуется провести пробную укладку герметика в шов длиной 1 – 1,5 м и проверить герметик на вспучивание.

Устройство деформационного шва

Для предотвращения образования третьей плоскости соприкосновения герметика с элементами конструкции шва, необходимо всегда применять антиадгезионные составы или уплотняющие прокладки, такие как, например, жгут из вспененного полиэтилена. Рекомендуем подбирать размер уплотняющей прокладки с учетом фактической ширины стыка для ограничения глубины слоя герметика, достижения рекомендуемого соотношения ширины и глубины герметика и снижения расхода материала. Кроме того, применения ячеистых уплотняющих материалов снижает теплопотери здания. Необходимо следовать рекомендациям по оптимальной ширине и глубине шва для данного герметика. Нанесение герметика слоем толщиной меньше минимально рекомендованной приводит к снижению долговечности герметизации шва. Превышение максимально рекомендованной толщины слоя герметика вызывает высокие внутренние напряжения, способствующие появлению трещин. Узкие швы необходимо увеличить с помощью специальных инструментов для достижения рекомендованной ширины и глубины. Слишком широкие швы, а также швы с пористой, непрочной поверхностью обработать соответствующими ремонтными составами.

Подготовка поверхности

Поверхность, соприкасающаяся с герметиком, должна быть прочной, чистой и сухой. Поверхность стыка необходимо очистить от всех загрязнений, снижающих адгезионную прочность связи герметика с поверхностью - от пыли, цементной плёнки, остатков цементного раствора, остатков ранее применённого герметизирующего материала, и т.п., в зимнее время – от снега, инея, наледи. Поверхности чистят металлическими щётками вручную или электроинструментом, затем продувают сжатым воздухом. Места, загрязнённые маслом или жиром, обязательно обезжиривают соответствующими растворителями согласно локальным нормам. Свежие бетонные основания должны быть выдержаны не менее 28 дней для снижения влажности до допустимого уровня. Чтоб проверить качество подготовленного шва надо провести тестовое нанесение герметика и если соблюдена инструкция подготовки, но адгезия недостаточна – требуется специальная обработка шва.

Нанесение герметика

Перед нанесением герметика обязательно изучите соответствующий лист безопасности и проверьте, что соблюдены все предписания производителя. Убедитесь, что температура окружающей среды в месте нанесения герметика находится в пределах допустимого интервала температур применения. Герметик допускается наносить только в стыки, соответствующие рекомендуемым параметрам и подготовленные согласно вышеприведенным указаниям. Перед нанесением герметика необходимо смешать компоненты А и Б (7:1). Для качественного перемешивания компонентов с высокой вязкостью рекомендуется использовать электрический миксер. Смешивание компонентов производить до получения полностью однородной массы, обычно достаточно 15 минут. Запрещается добавлять в перемешиваемый герметик растворители и другие посторонние вещества, в том числе исключить попадание капель дождя. Это может привести к ухудшению свойств и характеристик герметика, в том числе жизнеспособности и времени отверждения. После перемешивания нанести герметик в шов, используя шпатель или другой подходящий инструмент. Заполнение шва производится равномерно, избегая образования пустот и пузырей воздуха, разрывов и наплывов. При низкой температуре герметик может иметь повышенную вязкость. В случае проведения работ по герметизации при пониженных температурах, рекомендуется не менее суток выдержать упаковки с герметиком в теплом помещении, чтобы обеспечить качественное перемешивание и последующие нанесение герметика. Сразу после заполнения шва необходимо выровнять и уплотнить нанесенный герметик, а также придать ему нужную форму соответствующим инструментом (шпателем) подходящего размера и конфигурации. Инструмент смачивается в мыльном растворе для предотвращения прилипания герметика. Не допускается прямое попадание мыльного раствора на свежеуложенный герметик. Инструменты очищаются сразу же по окончании работ разрешенными к применению растворителями (рекомендуется использовать ацетон или уайтспирит). Излишки затвердевшей мастики удаляются механически. Свежеуложенный герметик необходимо защитить от воздействия влаги и дождя на период времени, превышающий время образованияповерхностной пленки. Возможно использование полиэтиленовой плёнки, ленты или другого материала, при этом следует предотвратить прилипание защитного покрытия к уложенному в стык герметику и прилегающим поверхностям шва.

Окрашивание герметика

Допускается окрашивание герметика. Полиуретановый двухкомпонентный герметик полностью совместим с водорастворимыми акриловыми красками. Совместимы – означает, что во время нанесения и последующей эксплуатации системы «Герметик-Краска» не происходит взаимного негативного воздействия, следствием которого может быть выделения пластификатора на поверхности либо растекание самой краски. Краски на основе растворителей использовать не рекомендуется, т.к. содержание растворителя может повлиять на качество самого герметика и привести к ухудшению его эксплуатационных свойств. Рекомендуется перед нанесением краски прогрунтовать поверхность грунтовкой, совместимой с краской и герметиком (рекомендуется полиуретановая грунтовка или на акриловой основе).